ＴＥＬ：886-2-89533906 . ＦＡＸ：886-2-89533905 . . E-mail:parisco@ms9.hinet.net . http:www.parisco.com.tw

◆透明度&光澤性佳。 ◆可完全回收再利用。

◆無臭、無味不溶出有毒物。◆耐r射線不變黃。

◆經適當定向延伸可提高各種物性,增加強度。

◆抗化性,耐有機酸。 ◆阻氣性良好,保香性佳

◆燒後僅產生CO2、H2O,不產生有毒物。

PET瓶與PVC.PP.PE瓶之優劣點比較

| 比 較 項 目 | PET瓶 | PVC.PP.PE瓶 |
| --- | --- | --- |
| 1.基本特性 | 無毒、無味 | 有毒、有塑膠味 |
| 2.破裂性 | 韌性、不易脆裂 | 脆性、易脆裂 |
| 3.密封性 | 瓶口精密度高、不會漏 | 瓶口精密度差、易漏 |
| 4.表面 | 光滑、透明、亮麗 | 粗糙、不透明、鈍濁 |
| 5.氧氣阻隔性 | 高、產品保存期限長 | 差、產品保存期限短 |

PET瓶與PET-G瓶之優劣點比較

| 比 較 項 目 | PET瓶 | PET-G瓶 |
| --- | --- | --- |
| 1.價值感 | 高尚 | 低俗 |
| 2.密封性 | 瓶口精度高、不會漏 | 瓶口精密度差、易漏 |
| 3.表面 | 光滑、透明、亮麗 | 有縐紋、流痕 |
| 4.耐溶劑性 | 佳 | 較差、易被侵蝕 |
| 5.底部 | 平順無毛邊、不易裂 | 有合模線、不穩、易裂 |

| 塑膠瓶使用類別區分表 |
| --- |
| End Use | Contents（ 內容物 ） | PET | PE | PP | PVC | PC | PAN |
| Cosmetics | Cream（乳液） | O |  |  | O |  |  |
| （ 化妝品 ） | Liquid Type（澄清液） | O | O |  | O |  | O |
|  | Shampoo（洗髮精） | O | O | O | O |  |  |
| Detergents | Liquid Type（澄清液） | O | O |  | O |  |  |
| （ 清潔劑 ） | Bleacher（漂白劑） |  | O |  |  |  |  |
|  | Bath Cleanser（浴室清潔劑） |  | O |  |  |  |  |
| Drugs | Eye lotion（眼藥瓶） | O | O |  |  | O |  |
| （ 拋棄型 ） | Ointment（軟膏） |  | O | O |  |  |  |
|  | Transfusion（輸血袋） |  |  | O |  |  |  |
| Agricultural Chemicals（ 農業化學 ） |  | OML |  |  |  |  |
| Large Container-for Industrial Use |  | O |  |  |  |  |
| （ 工業用容器 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbonated Beverage（碳酸飲料） | O |  |  |  |  |  |
| Soft Drinks | Juices（原汁） | O | OML |  |  |  |  |
| （ 清涼飲料 ） | Carbonated Fruit Juice（碳酸果汁） | O |  |  |  |  |  |
|  | Mineral Water（礦泉水） | O | O |  |  |  |  |
| Oil & Fat | Tempura Oil（甜不辣用油） | O | ML |  |  |  |  |
| （ 油類及酯肪類 ） | Salad Oil , Sesame Oil（沙拉油） | O | ML |  |  |  |  |
|  | Lard（豬油） |  | O | ML |  |  |  |
| Dairy Products | Yoghurt（酸奶酪） |  |  |  |  | O |  |
| （ 牛乳製品 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermented Food | Miso（味噌） |  | ML |  |  |  |  |
| （ 發酵食品 ） | Vinegar（食用醋） | O |  | O | O |  |  |
|  | Sugar，Salt（糖、鹽） | O | O |  |  |  |  |
|  | Soy sauce（醬油調味品） | O |  |  | O |  |  |
| Seasonings | Sauce（果醬） | O |  |  | O |  |  |
| （ 調味料 ） | Ketchup（蕃茄醬） |  | ML |  |  |  |  |
|  | Mayonnaise（蛋黃醬） |  | ML |  |  |  |  |
|  | Salad dressing（沙拉醬） | O | ML |  |  |  |  |
|  | Sake（日本米酒） | O |  |  | O |  |  |
|  | Draft Beer（啤酒） | O |  |  |  |  |  |
| Alcoholic Beverages | Mirin | O |  |  | O |  |  |
| （ 酒精飲料 ） | Whisky（威士忌酒） | O |  |  |  |  |  |
|  | Rice Wine（米酒） | O |  |  |  |  |  |
|  | Wine（葡萄酒） | O |  |  |  |  |  |
| Other Foods | Honey（蜂蜜） |  | O | OML |  |  |  |
| （ 其他食物 ） |  |  |  |  |  |  |  |

| PET CHEMICAL RESISTANCE（耐化學性） |
| --- |
| ALCOHOLS 醇類 |  | ACID | 酸類 |
| METHANOL | 甲醇 | ◎ |  | FORMIC ACID | 甲酸 | ◎ |
| ETHANOL | 乙醇 | ◎ |  | ACETIC ACID | 乙酸 | ◎ |
| ISOPROPANOL | 異丙醇 | ○ |  | HYDROCHLORIC ACID 10 ％ | 鹽酸 | ◎ |
| CYCLOHEXANOL | 環己醇 | ◎ |  | HYDROCHLORIC ACID 30 ％ | 鹽酸 | ○ |
| GLYCOL | 乙二醇 | ◎ |  | HYDROFLUORIC ACID 10 ％ | 氫氟酸 | ◎ |
| GLYCERIN | 甘油 | ◎ |  | HYDROFLUORIC ACID 35 ％ | 氫氟酸 | ◎ |
| BENZYL ALCOHOL | 苯甲醇 | ○ |  | NITRIC ACID 10％ | 硝酸 | ◎ |
| ALDEHYDES 醛類 |  | NITRIC ACID 65％ &100％ | 硝酸 | × |
| ACETALDEHYDE | 乙醛 | ◎ |  | PHOSPHORIC ACID 30％ | 磷酸 | ◎ |
| FORMALDEHYDE | 甲醛 | ◎ |  | PHOSPHORIC ACID 85％ | 磷酸 | ◎ |
| HYDROCARBONS | 脛類 |  | SULFURIC ACID 20％ | 硫酸 | ○ |
| BENZENE | 苯 | ○ |  | SULFURIC ACID 80％ | 硫酸 | × |
| TOLUENE | 甲苯 | ○ |  | SULFURIC ACID 80％↑ | 硫酸 | × |
| XYLENE | 二甲苯 | ○ |  | SULFUR DIOXIDE GAS | 二氧化硫 | × |
| ALIPHATIC HYDROCARBONS | 脂肪脛 | ◎ |  | AQUEOUS SOLUTIONS OF ALKALI 鹼性溶液 |
| GASOLINE | 汽油 | ◎ |  | AMMONIUM HYDROXIDE | 氨水 | × |
| MINERAL OIL | 礦物油 | ◎ |  | CALCIUM HYDROXIDE | 熟石灰 | ○ |
| CHLORINATED HYDROCABONS | 氯化脛類 |  | SAL SOLUTIONS | 鹽類 |
| CHLORFORM | 氯仿 | ○ |  | DICHROMATE | 重鉻酸鉀 | ◎ |
| CHLORINATED DIPHENYL | 氯化聯苯 | ◎ |  | ALKALI CARBONATE | 鹼性碳酸鹽 | ◎ |
| CARBON TETRACHLORIDE | 四氯化碳 | ○ |  | CYANIDE | 氰化物 | ◎ |
| ESTER | 酯類 |  | FLUORIDE | 氟化物 | ◎ |
| ETHYL ACETATE | 乙酸乙酯 | ◎ |  | OTHER | 其他 |
| OTHER ORGANIC SOLVENS | 有機溶劑 | CHLORINE | 氯 | ◎ |
| ETHER | 乙醚 | × |  | WATER | 水 | ◎ |
| ACETONE | 丙酮 | × |  | HYDROGEN PEROXIDE | 雙氧水 | ◎ |
| NITROSOBENZENE | 硝基苯 | × |  | OXYGEN | 氧 | ◎ |
| PHENOL | 酚 | × |  |  |  |  |
| ◎︰RESISTANT（可耐性），○︰CONDITIONALLY RESISTANT（有條件之可耐性），×︰NO RESISTANT（不可耐性） |
| ◎ML：Multilayer Bottle |  |  |  |  |  |  |

| 氧氣、二氧化碳、水蒸氣穿透係數比較 |
| --- |
| PERMEABILITY COEFFICIENTK FOR DIFFERENT POLYMERS |
| POLYMER | Oxygen | CO2 | Water Vapor |
|  | cm3 100μm | cm3 100μm | g cm |
|  | m2 24hr bar | m2 24hr bar | m2 24hr atm |
| EVOH |  | 0.4 |  |  | 1.2 |  |  | 0.8 |  |
| PVDC |  | 0.4 |  |  | 1.2 |  |  | 0.8 |  |
| PAN |  | 4.3 |  |  | 12.2 |  |  | 24 |  |
| PA |  | 22.5 |  |  | 47.3 |  |  | 23.6 |  |
| PET |  | 39.4 |  |  | 78.8 |  |  | 15.8 |  |
| OPET |  | 19.7 |  |  | 47.3 |  |  | 7.9 |  |
| PVC |  | 39.4 |  |  | 118.2 |  |  | 11.8 |  |
| OPVC |  | 27.6 |  |  | 59.1 |  |  | 7.2 |  |
| HDPE |  | 433.4 |  |  | 1182 |  |  | 2 |  |
| PP |  | 906.2 |  |  | 1773 |  |  | 2 |  |
| PS |  | 1379 |  |  | 3152 |  |  | 27-44 |  |
| PC |  | 1891.2 |  |  | 2955 |  |  | 47.3 |  |

SHINPET 5015W、5015X之耐化學性

| 化學物質 | 變動百分比% | 瓶身外觀 |
| --- | --- | --- |
|  | 重量 | 厚度 |  |
| 濃縮醋酸 | 9 | 7 | 白濁 |
| 濃度5%醋酸 | <1 | <5 | 無變化 |
| 丙酮 | 11 | 12 | 淺灰白色 |
| 濃縮氨水 |  |  | 降解 |
| 苯甲醇 | 7 | 6 | 霧暗 |
| 濃度10%檸檬酸 | 14 |  | 無變化 |
| 環已酮 | <1 | 16 | 灰色 |
| 0.25%ALCONOX無磷清潔劑 | <1 | <5 | 無變化 |
| 蒸餾水 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃縮之純乙醇 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃度50%之純乙醇 | <1 | <5 | 無變化 |
| 乙酸乙酯 | 13 | 14 | 灰色 |
| 乙二醇 | <1 | <5 | 無變化 |
| 汽油 | <1 | <5 | 無變化 |
| 庚烷 | <1 | <5 | 無變化 |
| 已烷 | <1 | <5 | 無變化 |
| 鹽烷 |  |  | 降解 |
| 濃度10%鹽酸 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃度28%雙氧水 | <1 | <5 | 淡黃 |
| 濃度3%雙氧水 | <1 | <5 | 無變化 |
| 異辛烷 | <1 | <5 | 無變化 |
| 異丙醇 | <1 | <5 | 無變化 |
| 甲醇 | <1 | <5 | 無變化 |
| 甲基異丁基酮 | <1 | <5 | 霧狀 |
| 液體石蠟 | <1 | <5 | 無變化 |
| 引擎機油 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃縮之硝酸 |  |  | 降解 |
| 濃縮40%硝酸 | 2 | <5 | 變形、產生白粉 |
| 濃縮10%硝酸 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃縮83%脂肪酸 | <1 | <5 | 無變化 |
| 橄欖油 | 2 | <5 | 霧狀 |
| 四氯乙烯 | 2 | <5 | 霧狀 |
| 濃度5%酚 | 19 | 17 | 白色 |
| 濃度1外肥皂液 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃度10%氯化氫 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃度30%氫氧化鈉 |  |  | 降解 |
| 濃度10%氫氧化鈉 | -21 | -17 | 霧狀 |
| 濃度1%氫氧化鈉 | -1 | <5 | 霧狀 |
| 濃度3.5%次氯酸鈉 | <1 | <5 | 產生少許白粉 |
| 濃縮硫酸 |  |  | 降解 |
| 濃度30%硫酸 | <1 | <5 | 無變化 |
| 濃度3%硫酸 | <1 | <5 | 無變化 |
| 四氫喃 | >20 | >20 | 產生白粉 |
| 甲苯 | 6 | 6 | 霧狀 |
| 松節油 | <1 | <5 | 無變化 |

# Text boxes

PET 之特性